ГродМТ 175/26-ПЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 14 Аппарат стержневой внешней фиксации переломов трубчатых костей

· Позиции № 1-3 - Материал: – алюминий + сталь нержавеющая;
· прочность на разрыв – минимум 200 Мpа; 
· относительное удлинение – минимум 5%; 
· коррозийная устойчивость – высокая;
· Позиции № 7-9 – композитный материал;
· прочность на разрыв – минимум 100 Мpа; 
· относительное удлинение – минимум 5%; 
· Позиции № 4–6;10-17 - Материал: – медицинская сталь, титан, соответствующая международному стандарту качества ISO 5832-1, ISO 5832-9;
· прочность на разрыв – минимум 1400 Мpа; 
· относительное удлинение – минимум 5%; 
· пластичность – условный предел вязкости минимум 1000 Мpа; 
· коррозийная устойчивость – высокая; 
· структура поверхности – соответствует стандартам ISO. Полирование имплантатов: механическое (черновое, окончательное, вибрационная обработка), электрополирование, пассивация; 
· биосовместимость – хорошая;

	№ п/п
	Наименование продукции
	Базовые параметры
	Кол-во

	1. 
	Блок крепления штанга-штанга
	Аллюминий +сталь, диаметр паза 11 мм 
	10 шт.

	2. 
	Блок крепления штанга-винт
	Аллюминий +сталь, диаметр пазов 11и 6 мм
	10 шт.

	3. 
	Блок крепления штанга-винт
	Аллюминий +сталь, диаметр пазов 11и 5 мм
	10 шт.

	4. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Сталь, длина 100мм
	5 шт.

	5. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Сталь, длина 200мм
	5 шт.

	6. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Сталь, длина 300мм
	5 шт.

	7. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Композитный материал, длина 100мм
	5 шт.

	8. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Композитный материал, длина 200мм
	5 шт.

	9. 
	Штанга диаметр 11 мм

	Композитный материал, длина 300мм
	5 шт.

	10. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм
	 длина 140 мм 
	20 шт.

	11. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм
	 длина 140 мм 
	10 шт.

	12. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм
	 длина 180мм 
	10 шт.

	13. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм
	 длина 180мм 
	10 шт.

	14. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм
	 длина 200 мм
	5 шт.

	15. 
	Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм
	длина 200 мм
	5 шт.

	16. 
	Ключ-цанга
	длина 110 мм
	2 шт.

	17. 
	Ключ торцовый
	
	2 шт.





