ГродМТ 441/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: bookmark4]Лот 1 Марля медицинская хлопчатобумажная

2.1 Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.
2.2* Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
2.3* Марля должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.
2.4* Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
2.5 Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.
2.6 Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.
2.7 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
2.8 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
2.9 Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.
2.10 Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки.
2.11 Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.
2.12 Влажность от 3 до 8,5%.
2.13 Зольность не более 0,3%.
2.14 Марля не должна содержать аппретирующих веществ.
2.15 Марля должна быть белизной не менее 80%.
2.16 Степень устойчивости белизны не более 10%.
2.17 Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.
2.18 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
2.19 Ширина марли должна быть 90- 105см. 
                                                                                                                    
	№ п/п
	Ширина марли, см
	Количество, м.п

	1.1.
	90-105
	682 000


1. [bookmark: bookmark6]Требования качества.
Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.
При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Лот 2 - 4 Марля медицинская хлопчатобумажная в отрезах

1. Технические требования.
1. Марля в марлевом отрезе должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.
2. * Марля в марлевом отрезе должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2 
3. * Марля в марлевом отрезе должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 
4. * Марля в марлевом отрезе должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.
5. Марля в марлевом отрезе должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.
6. Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.
7. Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
8. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
9. Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.
10. Содержание окрашивающих веществ – бесцветные вытяжки.
11. Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.
12. Влажность от 3 до 8,5%.
13. Зольность не более 0,3%.
14. Марля в марлевом отрезе не должна содержать аппретирующих веществ.
15. Марля в марлевом отрезе должна быть белизной не менее 80%.
16. Степень устойчивости белизны не более 10%.
17. Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества. 
18. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

	№ лота
	Ширина марлевого отреза, см
	Количество, шт.

	
	
	Длина 3м (+/- 1м)
	Длина 5м (+/- 1м)
	Длина 10м (+/- 1м)

	2
	90-105 см.
	1 655 шт.
	
	

	3
	90-105 см.
	
	9 520 шт.
	

	4
	90-105 см.
	
	
	44 214 шт.


2. Требования качества:
Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.

