ГродМТ 441/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Марля медицинская хлопчатобумажная

2.1 Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.

2.2* Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.

2.3* Марля должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.

2.4* Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.

- Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.

- Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.

- Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

- Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

- Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.

- Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки.

- Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.

- Влажность от 3 до 8,5%.

- Зольность не более 0,3%.

- Марля не должна содержать аппретирующих веществ.

- Марля должна быть белизной не менее 80%.

- Степень устойчивости белизны не более 10%.

- Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.

- Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.19 Ширина марли должна быть 90- 105см.

| № п/п | Ширина марли, см | Количество, м.п |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 90-105 | 682 000 |

- Требования качества.

Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Лот 2 - 4 Марля медицинская хлопчатобумажная в отрезах

- Технические требования.

- Марля в марлевом отрезе должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.

- * Марля в марлевом отрезе должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2

- * Марля в марлевом отрезе должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.

- * Марля в марлевом отрезе должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.

- Марля в марлевом отрезе должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.

- Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.

- Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

- Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

- Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.

- Содержание окрашивающих веществ – бесцветные вытяжки.

- Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.

- Влажность от 3 до 8,5%.

- Зольность не более 0,3%.

- Марля в марлевом отрезе не должна содержать аппретирующих веществ.

- Марля в марлевом отрезе должна быть белизной не менее 80%.

- Степень устойчивости белизны не более 10%.

- Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.

- Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

| № лота | Ширина марлевого отреза, см | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина 3м (+/- 1м) | Длина 5м (+/- 1м) | Длина 10м (+/- 1м) |
| 2 | 90-105 см. | 1 655 шт. |  |  |
| 3 | 90-105 см. |  | 9 520 шт. |  |
| 4 | 90-105 см. |  |  | 44 214 шт. |

- Требования качества:

Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.