Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Маска медицинская | штука | 1 605 300 |

2. Показатели (характеристики):

- Маска предназначена для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;

- <**> Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 98%;

- <**> Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) - не более 29,4 Па/см2;

- <**> Микробиологическая чистота (бионагрузка) - не более 30 КОЕ/г;

- Маска изготавливается из нетканого материала, не менее трех слоев;

- Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м2;

- Наличие фильтрующего слоя;

- Маски должны иметь средства фиксации - завязки или эластичные петли;

- В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.