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Внутренний код: 06-8-УМ
Наименование НД для упаковочного материала: ГОСТ 9142-2014, ГОСТ 7376-89, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 22186-93
Производитель: П-10-001
Метод отбора проб по ГФ РБ II, т.1, п. # 1.7
	№ п/п
	Показатель
	Требования
	Метод
	Примеча-ние

	1
	Описание (внешний вид)
	Коробки должны быть:

- недеформированными, сухими, чистыми, 
- складными с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами,
- бурого цвета.
Скрепление коробки должно быть по одному соединительному клапану, вид скрепления – склейка.
Разность ширины зазора по клеевому соединению ящика, измеренная сверху и снизу, не должна превышать, мм: 

- 2 - при высоте ящика до 300 мм.
Выступ кромки одной поверхности относительно другой не должен превышать, мм:

- 5 - при ширине развертки ящика св. 800 мм.

Направление гофров картона должно быть параллельно высоте коробки.
Не допускается расклейка картона, разрывы, разрезы, расслоение кромок клапанов.
	Визуальный, ГОСТ 9142-2014
	

	2
	Марка картона
	Т27
	ГОСТ 7376-89
	

	3
	Тип гофра:

	С

	ГОСТ 7376-89,
ГОСТ 22186-93
	См. 

Приложение 1

	4
	Смещение высечки клапанов по высоте, мм
	Не более 5
	ГОСТ 9142-2014
	

	5
	Внутренние размеры коробки:

- длина, мм

- ширина, мм

- высота, мм
	250±5
230±5

270±5
	
	

	6
	Маркировка
	Наличие манипуляционных знаков черного цвета на фронтовой и боковой поверхности в левом верхнем углу: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги»,  «Вверх», «Петля Мебиуса (20 РАР)».
Указание размера коробки на клапане.
	ГОСТ 14192-96
	

	7
	Упаковка
	Коробки укладывают в пачки по 20 штук помещают на поддоны 1000х1200 мм, увязывают стретч-пленкой (и полипропиленовой лентой). Высота упаковочного паллета вместе с поддоном не более 1,7 м.
	
	

	8
	Условия хранения 
	В защищенном от влаги месте в закрытых помещениях.
	
	

	9
	Срок годности
	Не ограничен
	
	


Приложение 1.

Для измерения высоты гофры (h) и шага гофры (t) картона, необходимо вырезать образец размером 200х250 мм., волна гофры картона должна быть параллельно длинной стороне. Измерения проводятся электронным штангенциркулем.
Высота гофра - расстояние между нижней и верхней его точкой. 
Шаг гофра – расстояние между двумя соседними верхними точками гофра. 
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	тип гофра
	высота гофра h, мм
	шаг гофра t, мм

	С
	3,2 – 4,4
	6,5 – 8,0


Приложение 2.
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