Приложение 2

к Заданию на закупку

Техническое задание на закупку бутылки

1. Бутылки должны быть изготовлены из стекла, разрешенного для контакта с пищевой продукцией, и соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011.

2. Бутылки должны быть изготовлены из зелёного, коричнево-зелёного (оливкового), коричневого или бесцветного стекла в соответствии с требованиями ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН». Интенсивность окрашивания бутылок должна обеспечивать возможность визуального контроля содержимого.

3. Бутылки должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 32131, ГОСТ 10117.2.

4. Форма, основные размеры бутылок, в том числе венчиков горловин, цвет, номинальная и полная вместимость и/или вместимость по уровню наполнения, масса должны соответствовать требованиям, чертежам ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» на конкретные виды бутылок.

5. На бутылках не допускаются:

– прилипы стекла, стеклянные нити и шипы, открытые пузыри на внутренней поверхности;

– сквозные посечки, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки, острые швы, сколы;

– закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения в количестве и размерами более указанных в таблице:

| Номинальная вместимость бутылок, мл | Размер*, мм |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пузыря | инородного включения | пузырей | инородных включений |
| До 250 включ. | св. 1,0 до 1,5 включ. | до 1,0 включ. | 4 | 1 |
|  | св. 1,5 до 3,0 включ. | – | 2 | – |
| Св. 250 до 500 включ. | св. 1,0 до 1,5 включ. | до 1,0 включ. | 8 | 1 |
|  | св. 1,5 до 4,0 включ. | св. 1,0 до 1,5 включ. | 3 | 1 |
| Св. 500 | св. 1,0 до 1,5 включ. | до 1,0 включ. | 8 | 2 |
|  | св. 1,5 до 4,0 включ. | св. 1,0 до 1,5 включ. | 3 | 1 |
| * Для круглых пузырей – диаметр, для овальных – половина суммы длины и ширины |  |  |  |  |

– кованость и волнистость стенок корпуса, заметные при заполнении бутылок водой; резко выраженные: складки, морщины, двойные швы, след отреза ножницами;

– поверхностные посечки в сосредоточенном виде общей длиной более 5 мм, единичная поверхностная посечка длиной более 10 мм;

– шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями. Удельная разность хода лучей при контроле на поляриметре не должна превышать 115 нм/см;

– потертость поверхности бутылки с посечками и сколами;

– загрязнения, не смываемые моющими средствами;

– деформация венчика горловины и наличие на торцевой поверхности венчика посечек, закрытых пузырей диаметром более 1 мм (более 2 шт.), инородных включений, заусенцев;

– переход донного шва на корпус бутылки;

– визуальное отличие цветового тона в одной партии одного наименования (партией является бутылка, оформленная одной товаро-транспортной накладной/CMR).

6. Бутылки должны быть термически стойкими и выдерживать перепады температур не менее 35 °С.

7. Стекло бутылок должно быть водостойким – класс не ниже 3/98 по ГОСТ 33202.

8. Бутылки круглой формы для шампанских и игристых вин должны выдерживать без разрушения в течение (60 ± 2) с внутреннее гидростатическое давление не менее 1,67 МПа.

9. Для бутылок круглой формы для шампанского и вин игристых должны быть толщина стенок не менее 2,5 мм и толщина дна не менее 4,0 мм. Для бутылок круглой формы для тихих вин должны быть толщина стенок не менее 1,4 мм и толщина дна 3,0 мм. Допускается изготавливать бутылки с другой толщиной стенки и дна по письменному согласованию с ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН».

10. На дно или нижнюю часть корпуса каждой бутылки должна быть нанесена маркировка (рекомендуемая минимальная высота маркировочных знаков 4 мм). При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса бутылки размер маркировочных знаков не должен выходить за размеры наружного диаметра. Маркировка должна быть чёткой и читаемой. Маркировка бутылок должна содержать:

– товарный знак или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя бутылки,

– номинальную вместимость с указанием единицы измерения,

– дату изготовления (год – две последние цифры),

– цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается бутылка и петлю Мёбиуса (возможность утилизации использованной упаковки),

– знак упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией

11. На транспортную упаковку (каждый паллет) помещают ярлык на русском языке с обязательным указанием:

– наименования, условного обозначения, цвета бутылок;

– наименования и адреса предприятия-изготовителя и/или товарного знака, наименования страны-импортера;

– количества бутылок в транспортной упаковке;

– даты изготовления (месяц, год);

– срок хранения и условия хранения бутылки;

– буквенного обозначения материала, из которого изготовлена бутылка (GL – стекло), для бутылок, изготовленных в ЕАЭС, также цифрового кода цвета стекла (70 — бесцветное; 71 — зеленое; 72 — коричневое);

– знака упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией;

– символа (петля Мебиуса) о возможности утилизации упаковки.

Допускается включать дополнительные сведения, несущие необходимую информацию.

12. Каждая партия бутылки должна сопровождаться удостоверением о качестве, в котором должна быть указана следующая информация:

– наименование, условное обозначение, цвет бутылок;

– наименование и адрес предприятия-изготовителя;

– дата изготовления бутылки;

– срок хранения и условия хранения бутылки;

– количество бутылок в поставленной партии каждой даты изготовления;

– фактические физико-механические показатели качества поставленной бутылки,

– буквенное обозначение материала, из которого изготовлена бутылка (GL – стекло), для бутылок, изготовленных в ЕАЭС, также цифровой код цвета стекла (70 — бесцветное; 71 — зеленое; 72 — коричневое);

– знак упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией;

– символ (петля Мебиуса) о возможности утилизации упаковки.

Допускается включать дополнительные сведения, несущие необходимую информацию.

13. При первой поставке партии бутылок, изготовленных на территории ЕАЭС, в адрес ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» совместно с удостоверением качества должна быть передана копия действующей декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011, протокол испытаний бутылки на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 с момента получения которого прошло не более 1 года.

14. Упаковка бутылок должна обеспечивать их защиту от загрязнений и атмосферного влияния при транспортировании и хранении.

15. Поставщик предоставляет образцы бутылки для проведения испытаний на оборудовании ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» в количестве 100 штук.