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к Заданию на закупку

Техническое задание на закупку бутылки
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1. Бутылки должны быть изготовлены из стекла, разрешенного для контакта с пищевой продукцией, и соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011. 
2. Бутылки должны быть изготовлены из зелёного, коричнево-зелёного (оливкового), коричневого или бесцветного стекла в соответствии с требованиями ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН». Интенсивность окрашивания бутылок должна обеспечивать возможность визуального контроля содержимого.
3. Бутылки должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 32131, ГОСТ 10117.2. 
4. Форма, основные размеры бутылок, в том числе венчиков горловин, цвет, номинальная и полная вместимость и/или вместимость по уровню наполнения, масса должны соответствовать требованиям, чертежам ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» на конкретные виды бутылок.
5. На бутылках не допускаются:
– прилипы стекла, стеклянные нити и шипы, открытые пузыри на внутренней поверхности;
– сквозные посечки, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки, острые швы, сколы;
– закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения в количестве и размерами более указанных в таблице:

	Номинальная вместимость бутылок, мл
	Размер*, мм
	Количество, шт.

	
	пузыря
	инородного включения
	пузырей
	инородных включений

	До 250 включ.
	св. 1,0 до 1,5 включ.
	до 1,0 включ.
	4
	1

	
	св. 1,5 до 3,0 включ.
	–
	2
	–

	Св. 250 до 500 включ.
	св. 1,0 до 1,5 включ.
	до 1,0 включ.
	8
	1

	
	св. 1,5 до 4,0 включ.
	св. 1,0 до 1,5 включ.
	3
	1

	Св. 500
	св. 1,0 до 1,5 включ.
	до 1,0 включ.
	8
	2

	
	св. 1,5 до 4,0 включ.
	св. 1,0 до 1,5 включ.
	3
	1

	* Для круглых пузырей – диаметр, для овальных – половина суммы длины и ширины



– кованость и волнистость стенок корпуса, заметные при заполнении бутылок водой; резко выраженные: складки, морщины, двойные швы, след отреза ножницами;
– поверхностные посечки в сосредоточенном виде общей длиной более 5 мм, единичная поверхностная посечка длиной более 10 мм;
– шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями. Удельная разность хода лучей при контроле на поляриметре не должна превышать 115 нм/см;
– потертость поверхности бутылки с посечками и сколами;
– загрязнения, не смываемые моющими средствами;
– деформация венчика горловины и наличие на торцевой поверхности венчика посечек, закрытых пузырей диаметром более 1 мм (более 2 шт.), инородных включений, заусенцев;
– переход донного шва на корпус бутылки;
– визуальное отличие цветового тона в одной партии одного наименования (партией является бутылка, оформленная одной товаро-транспортной накладной/CMR).
6. Бутылки должны быть термически стойкими и выдерживать перепады температур не менее 35 °С.
7. Стекло бутылок должно быть водостойким – класс не ниже 3/98 по ГОСТ 33202.
8. Бутылки круглой формы для шампанских и игристых вин должны выдерживать без разрушения в течение (60 ± 2) с внутреннее гидростатическое давление не менее 1,67 МПа.
9. Для бутылок круглой формы для шампанского и вин игристых должны быть толщина стенок не менее 2,5 мм и толщина дна не менее 4,0 мм. Для бутылок круглой формы для тихих вин должны быть толщина стенок не менее 1,4 мм и толщина дна 3,0 мм. Допускается изготавливать бутылки с другой толщиной стенки и дна по письменному согласованию с ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН».
10. На дно или нижнюю часть корпуса каждой бутылки должна быть нанесена маркировка (рекомендуемая минимальная высота маркировочных знаков 4 мм). При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса бутылки размер маркировочных знаков не должен выходить за размеры наружного диаметра. Маркировка должна быть чёткой и читаемой. Маркировка бутылок должна содержать:
– товарный знак или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя бутылки,
– номинальную вместимость с указанием единицы измерения,
– дату изготовления (год – две последние цифры),
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/90/22/99/52/9/cbbcc4c6-89dd-485f-9440-cdea87ec6800/P0132.png]– цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается бутылка и петлю Мёбиуса (возможность утилизации использованной упаковки),
– знак упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией
11. На транспортную упаковку (каждый паллет) помещают ярлык на русском языке с обязательным указанием:
– наименования, условного обозначения, цвета бутылок;
– наименования и адреса предприятия-изготовителя и/или товарного знака, наименования страны-импортера;
– количества бутылок в транспортной упаковке;
– даты изготовления (месяц, год); 
– срок хранения и условия хранения бутылки;
– буквенного обозначения материала, из которого изготовлена бутылка (GL – стекло), для бутылок, изготовленных в ЕАЭС, также цифрового кода цвета стекла (70 — бесцветное; 71 — зеленое; 72 — коричневое);
– знака упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
– символа (петля Мебиуса) о возможности утилизации упаковки.
Допускается включать дополнительные сведения, несущие необходимую информацию.
12. Каждая партия бутылки должна сопровождаться удостоверением о качестве, в котором должна быть указана следующая информация:
– наименование, условное обозначение, цвет бутылок;
– наименование и адрес предприятия-изготовителя;
– дата изготовления бутылки; 
– срок хранения и условия хранения бутылки;
– количество бутылок в поставленной партии каждой даты изготовления;
– фактические физико-механические показатели качества поставленной бутылки, 
– буквенное обозначение материала, из которого изготовлена бутылка (GL – стекло), для бутылок, изготовленных в ЕАЭС, также цифровой код цвета стекла (70 — бесцветное; 71 — зеленое; 72 — коричневое);
– знак упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
– символ (петля Мебиуса) о возможности утилизации упаковки.
Допускается включать дополнительные сведения, несущие необходимую информацию.
13. При первой поставке партии бутылок, изготовленных на территории ЕАЭС, в адрес ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» совместно с удостоверением качества должна быть передана копия действующей декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011, протокол испытаний бутылки на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 с момента получения которого прошло не более 1 года.
14. Упаковка бутылок должна обеспечивать их защиту от загрязнений и атмосферного влияния при транспортировании и хранении.
15. Поставщик предоставляет образцы бутылки для проведения испытаний на оборудовании ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» в количестве 100 штук.

image1.png




