ГродМТ 684/26-ПЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 – 8 Сетки синтетические нерассасывающиеся из полипропилена

	№ лота
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Сетка синтетическая нерассасывающаяся из полипропилена

	1
	размер 6 см х 10 см
	125

	2
	размер 6 см х 11 см
	210

	3
	размер 8 см х 15 см
	450

	4
	размер 15 см х 15 см
	755

	5
	размер 20 см х 15 см
	195

	6
	размер 20 см х 20 см
	20

	7
	размер 20 см х 30 см
	225

	8
	размер 30 см х 30 см
	102


2. Технические требования.
2.1. Сетка полипропиленовая, не рассасывающаяся
2.2. Тип сетки - стандартная, прямоугольная.
2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

Лот 9 Сетка хирургическая нерассасывающаяся полипропиленовая облегченная

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Сетка хирургическая нерассасывающаяся полипропиленовая облегченная 10х30
	20

	1.2
	Сетка хирургическая нерассасывающаяся полипропиленовая облегченная 30х30
	20


2. Технические требования.
сетка синтетическая нерассасывающаяся из полипропилена (мономэш или аналог) для проведения реконструктивно-пластических операций при различных формах выпадения женских половых органов;
толщина нити не более 0,12 мм, толщина сетки не более 0,4 - 0,56 мм,
плотность 37 - 45 г/м2, пористость 83-93%; 
толщина волокон 0,12мм (+/- 0,02мм), толщина сетки 0,35-0,42;
предел прочности (ISO 13934): более 	16 Н/см;
допускаемые отклонения по размерам сетки +/- 0,8 см;
стерильно, одноразового использования.

