Приложение 1 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, фиксирующих с неосыпающимися краями тканых нестерильных
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Ширина бинта, мм
	Количество, штук

	
	
	5м
	7м
	10м

	1.1
	50
	-
	-
	61 410

	1.2
	70
	-
	-
	50 000

	1.3
	100
	1 100 000
	-
	152 000

	1.4
	120
	-
	-
	-

	1.5
	140
	-
	930 238
	179 610

	1.6
	160
	-
	-
	40 700

	Итого по лоту 1:
	2 513 958


2.Показатели (характеристики):
2.1.
Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.

2.2. *
Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.

2.3.
Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.  

2.4. *
Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.  

2.5. *
Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.6.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 70Н.

2.7.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.8.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.9.
Бинты выпускаются длиной 5, 7 и 10 м.

2.10.
Ширина бинта должна быть 50, 70, 100,120, 140 и 160мм. 

2.11.
Нестерильно.


При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 2 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, фиксирующих с неосыпающимися краями тканых стерильных
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Ширина бинта, мм
	Количество, штук

	
	
	5м
	7м

	1.1
	50 
	8 000
	-

	1.2
	100 
	95 000
	-

	1.3
	140 
	-
	87 537

	Итого по лоту 2:
	190 537


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной

2.2. * Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.

2.3.
Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.  

2.4. *
Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 6 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.   

2.5. *
Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.6.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н.

2.7.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.8.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.9.
Бинты выпускаются длиной 5 и 7 м.

2.10.
Ширина бинта должна быть 50, 100 и 140мм. 

2.11.
Стерильно.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.
Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 
При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, фиксирующих с неосыпающимися краями вязаных нестерильных
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Ширина бинта, мм
	Количество, штук

	
	
	5м
	7м
	10м

	1.1
	50
	-
	-
	-

	1.2
	70
	-
	-
	-

	1.3
	100
	-
	-
	18 250

	1.4
	120
	-
	-
	-

	1.5
	140
	-
	-
	35 000

	Итого по лоту:
	53 250


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.

2.2. *
Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 25 г/м2.

2.3.
Неосыпающие края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране.  

2.4. *
Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.   

2.5. *
Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.6.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 60Н.

2.7.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.8.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.9.
Бинты выпускаются длиной 5, 7 и 10 м.

2.10.
Ширина бинта должна быть 50, 70, 100, 120 и 140 мм.
2.11.
Нестерильно.

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, эластичных фиксирующих сетчато-трубчатых
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Номер бинта
	Количество, штук

	
	
	1м

	1.1
	1
	2 000

	1.2
	 2
	5 305

	1.3
	 3
	5 990

	1.4
	 4
	5 655

	1.5
	 5
	6 471

	1.6
	 6
	3 750

	1.7
	7
	340

	1.8
	8
	220

	Итого по лоту 4:
	29 731


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены с применением эластомерных нитей в сочетании с натуральными или химическими нитями, поверхностной плотность не менее 150 г/м2.

2.2.
Бинты должны обладать продольной и поперечной растяжимостью. Продольная растяжимость не менее 300%.

2.3.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 49Н.

2.4.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.5.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.6.
Бинты выпускаются длиной 1м.

2.7.
Номер бинта должен быть 1,2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 5
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, эластичных фиксирующих сетчато-трубчатых

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Номер бинта
	Количество, штук

	
	
	50м

	1.1
	1
	150

	1.2
	 2
	257

	1.3
	 3
	700

	1.4
	 4
	850

	1.5
	 5
	901

	1.6
	 6
	780

	1.7
	 7
	60

	1.8
	8
	15

	Итого по лоту 5:
	3 713


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены с применением эластомерных нитей в сочетании с натуральными или химическими нитями, поверхностной плотность не менее150 г/м2.

2.2.
Бинты должны обладать продольной и поперечной растяжимостью. Продольная растяжимость не менее 300%.

2.3.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 49Н.

2.4.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.5.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.6.
Бинты выпускаются длиной 50 м.

2.7.
Номер бинта должен быть 1,2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 6
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов ленточных, фиксирующих неэластичных резаных из медицинской марли нестерильных
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Ширина бинта, мм
	Количество, штук

	
	
	5м
	7м
	10м

	1.1
	50
	10 000
	-
	30 000

	1.2
	100
	240 910
	-
	33 355

	1.3
	120
	-
	-
	-

	1.4
	140
	-
	399 750
	28 200

	Итого по лоту 6:
	
	742 215


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены из пряжи хлопчатобумажной.

2.2. *
Бинты должны иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.

2.3. *
Бинты должны обеспечивать высокую гигроскопичность, капилляр​ность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.

2.4. *
Бинты должны быть нейтральны по отношению к крови и выделени​ям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтраль​ная.

2.5.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воз​действии, разрывная нагрузка не менее 70Н.

2.6.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества.

2.7.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.8.
Бинты выпускаются длиной 5, 7 и 10 м.

2.9.
Ширина бинта должна быть 50, 100, 120 и 140мм.

2.10.
Нестерильно

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 7
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов медицинских, эластичных компрессионных вязаных со средней растяжимостью

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Ширина бинта, мм
	Количество, штук

	
	
	3м
	3,5м
	5м

	1.1
	95 
	-
	-
	9 500

	1.2
	150 
	-
	-
	-

	Итого по лоту 8:
	9500


2. Показатели (характеристики):

2.1.
Бинты должны быть изготовлены с применением эластомерных нитей в сочетании с натуральными и(или) химическими нитями, поверхностной плотность не менее 120 г/м2.

2.2.
Бинты должны обладать продольной растяжимостью от 100 до 149%.

2.3.
Бинты должны сохранять необходимую форму при механическом воздействии, разрывная нагрузка не менее 98Н.

2.4.
Индивидуальная или групповая упаковка бинтов должна обеспечить сохранность качества. 

2.5.
Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.6.
Бинты выпускаются длиной 3; 3,5 и 5 м.

2.7.
Ширина бинта должна быть 95 и 150мм. 

3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

